1、 承载比（CBR）试验：（T0134-93）

目的和适用范围
1、本试验方法只适用于在规定的试筒内制件后，对各种土和路面基层、底基层材料进行承载比试验。
2、试样的最大粒径宜控制在25㎜以内，最大不得超过38㎜。

3、仪器设备：圆孔筛：孔径38㎜、25㎜、20㎜、及5㎜筛各1个。

试筒：内径152㎜、高170㎜的金属圆筒；套环，高50㎜；筒内垫块，直径151㎜、高50㎜；夯击底板，同击实仪。试筒的型式和主要尺寸如图（1）所示，也可用（T0134-93）击实试验的大击实筒。
夯锤和捣管：夯锤的底面直径50㎜，总质量4.5㎏。夯锤在导管内的总行程为450㎜，夯锤的形式和尺寸与重型击实试验法所用的相同。
贯入杆：端面直径50㎜、长约100㎜的金属柱。

路面材料强度仪或其它载荷装置：能量不小于50kN，能调节贯入速度至每分钟贯入1㎜，可采用测力计式，如图（2）所示。

百分表：3个。

试件顶面上的多孔板（测试件吸水时的膨胀量），如图（3）。
多孔底板（试件放上后浸泡水中）。

测膨胀量时支承百分表的架子，如图（4）
荷载板：直径150㎜，中心孔眼直径52㎜，每块质量1.25㎏，共4块，并沿直径分为两个半圆块，如图（5）

水槽：浸泡试件用，槽内水面应高出试件顶面25㎜。

其它：台秤，感量为试件用量的0.1%；拌和盘；直尺；滤纸；脱模器等与击实试验相同。

试样：将具有代表性的风干试料（必要
时可在50℃烘箱内烘干），用木碾捣碎，但应尽量注意不使土或粒料的单个颗粒破碎。土团均应捣碎到通过5㎜的筛孔。
采取有代表性的试料50㎏，用38㎜筛筛除大于38㎜的颗粒，并记录超尺寸颗粒的百分数。将已过筛的试料按四分法取出约25㎏。再用四分法将取出的试料分成4份，每份质量6㎏，供击实试验和制试件之用。

在预定做击实试验的前一天，取有代表性的试料测定其风干含水量。测定含水量用的试样数量可参照（T0131-93）击实试验中表1
	最大粒径（㎜）
	试样质量（g）
	个数

	＜5
	15～20
	2

	约5
	约50
	1

	约19
	约250
	1

	约38
	约500
	1


试样步骤：1、称试筒本身质量（m1）将试筒固定在底板上，将垫块放入筒内，并在垫块上放一张滤纸，安上套环。
将一份试料，按表2规定的层数和每层击数，求试料的最大干密度和最佳含水量。
将其余3份试料，按最佳含水量制备3个试件。将一份试料平铺于金属盘内，按事先计算得的该份试料应加的水量公式
ρ=ρ/1+0.01ω 均匀地喷洒在试料上。
用小铲将试料充分拌和到均匀状态，然后装入密闭容器或塑料口袋内浸润备用。
浸润时间：重粘土不得少于24h，轻粘土可缩短到12h，砂土可缩短到1h，天然砂砾可缩短到2h左右。
制每个试件时，都要取样测定试料的含水量。
注：需要时，可制备三种干密度试件。如每种干密度试件制3个，则共九个试件。每层击数分别为30、50、98次，使试件的干密度从低于95%到等于100%的最大干密度。这样，9个试件共需试料约55㎏。
将击实筒放在坚硬的地面上，取制备好的土样分3-5次倒入筒内（视最大粒径而定）。按五层法时，每层需试样900g（细粒土）
~~~~1100g（粗粒土）；按三层法时，每层需试样1700左右（其量应使击实后的试样高出1/3筒高1-2㎜）。整平表面，并稍加压紧，然后按规定的击数进行第一层试样的击实，击实时锤应自由垂直落下，锤迹必须均匀分布于试样面上。第一层击实完后，将试样层面“拉毛”，然后再装入套筒，重复上述方法进行其余每层试样的击实。大试筒击实后，试样不宜高出筒高10㎜。
	试验方法
	类别
	锤底直径（㎝）
	锤质量（㎏）
	落高 
	试筒尺寸
	层数
	每层击数
	击
实
功
kJ/m3
	最大粒径㎜



	
	
	
	
	
	内径（㎝）
	高（㎝）
	容积（㎝）
	
	
	
	

	轻型 I 法
	Ⅰ.1

Ⅱ.2
	5
5
	2.5

2.5
	30

30
	10

15.2
	12.7

12
	997

2177
	3

3
	27

59
	598.2

598.2
	25

38

	重型Ⅱ法
	Ⅰ.1

Ⅱ.2
	5
5
	4.5

4.5
	45

45
	10

15.2
	12.7

12
	997

2177
	5

3
	27

98
	2687.0

2677.2
	25

38


一、击实试验目的和适用范围
本试验分轻和重型击实。小的适用粒径小于25㎜的土；大的适用于不大于38㎜的土。
二、仪器设备
标准击实仪、烘箱及干燥器、天平0.01g、台秤称量10㎏，感量5g。圆孔筛：孔径38、25、19和5㎜、拌和工具：400×600㎜、深700㎜的金属盘、土铲。其它：喷水设备、碾土器、成图盘、量筒、推土器、铝盒、修土刀和平直尺等。
卸下套环，用直刮刀沿试筒顶修平击实的试件，表面不平整处用细料修补。取出垫块，称试筒和试件的质量（m2）。
泡水测膨胀里量的步骤如下：
1、再试件制成后，取下试件顶面的破残滤纸，放一张好滤纸，并在上安装附有调节杆的多孔板，在多孔板上加4块荷载板。2、将试筒与多孔板一起放入槽内（先不放水），并用拉杆将模具拉紧，安装百分表，并读取初读数。3、向水槽内放水，
使水自由进到试件的顶部和底部。在泡水期间，槽内水面应保持在试件顶面以上大约25㎜。通常试件要泡水4昼夜。4、泡水终了时，读取试件上百分表的终读数，并用下式计算膨胀量：膨胀量等于泡水后试件高度变化除医院试件高度（=120㎜）乘以100.5、从水槽中取出试件，倒出试件顶面的水，静止15min，让其排水，然后卸去附加荷载和多孔板、底板和滤纸，并称量（m2）。以计算试件的湿度和密度的变化。
贯入试验：1、将泡水试验终了的试件放到路面材料强度试验仪的升降台上，调整偏球座，使贯入杆与试件顶面全面接触，在贯入杆周围放置4块荷载板。2、先在贯入杆上施加45N荷载，然后将测力和测变形的百分表的指针调整至零点。3、加荷使贯入杆以1-1.25㎜/min的速度压入试件，记录测力计内百分表某些整读数（如20、40、60）时的贯入量，并注意使贯入量为250×10-2㎜时，能有5个以上的读数。因此，测力计内的第一个读数应是贯入量300×10-2㎜左右。
以单位压力为横坐标贯入量为纵坐标绘制p-l关系曲线  CBR=P/7000*100   CBR=-p/10500*100
密度=(m2-m1)/2177  干密度=p/(1+0.01w)
贯入杆面积=19.635cm2    P单位压力=C(系数)/A贯入杆面积
击实试验
击实时，将击实筒放在坚硬的地面上，取制备好的土样分3-5次倒入筒内。小筒按三层法时，每次约800-900g（其量应使击实后的试样等于或略高于筒高的1/3）；按五层法时，每次约400-500g
（其量应使击实后的土样等于或略高于筒高的1/5）。对于大试筒，先将垫块放入筒内底板上，按五层法时，每层需试样约900g（细粒土）-1100g（粗粒土）；按三层法时，每层需试样1700左右。整平表面，并稍加压紧，然后按规定的击数进行第一层土的击实，击实时击锤应自由垂直落下，锤迹必须均匀分布于土样面，第一层击实完后，将试样层面“拉毛”，然后再装入套筒，重复上述方法进行其余各层土的击实。小试筒击实后，试样不应高出筒顶面5㎜；大试筒击实后，试样不应高出筒顶面6㎜。用修土刀沿套筒内壁削刮，使试样与套筒脱离后，扭动并取下套筒，齐筒顶细心削平试样，拆出底板，擦净筒外壁，称量，准确至1g。用推土器推出筒内试样，从试样中心处取样测其含水量，计算至0.1%。测定含水量用试样的数量按表16.0.4规定取样（取出有代表性的土样）。两个试样含水量的精度应符合本规程
5.1.5的规定。
JIJ051-93  公路土工试验规程         

 土工试验方法标准GB/T50123-99

JIJ035-91 加筋土工工程技术规范

液限塑限联合测定法

代表性土样200g，大于0.5㎜的土应压碎过0.5㎜的筛。把土样分三组放入皿中，加不同数量的蒸溜水，使土样的含水量分别控制在液限（a点，锥入深度20±0.2㎜）、略大于塑限（c点，锥入深度小于5㎜）和二者的中间状态（b点，含水量宜接近c点）。用调土刀调匀，密封放置18h以上。
将土样拌匀分层装入杯中，刮成与杯边齐平，放到仪器上，测记经过5s锥的入土深度h。去掉锥尖入处的凡士林，测盛土杯中土的含水量w.
 在二级双对数坐标之上，以含水量w为横坐标，锥入深度h为纵坐标，点绘a、b、c三点含水量的h-w图，连此三点。
1、若三点呈一条直线。查得纵坐标入深度h=20㎜所对应的横坐标的含水量w即为该土样的液限含水量w1 。
细粒土：计算塑限入土深度hp=wl /(0.524wl-7.6.6)

砂类土：计算塑限入土深度hp=29.6-1.22wl +0.017wl2-0.0000744 wl2
2、若三点不呈一条直线
将ab与ac分别连线，以a点含水量wa在JIJ051-93规程上用相应的图查取hp′。以作水平线交ab与ac两直线于两点，以该两点分别读取含水量w1与w2.

土的主要特征：分散性、复杂性和易变性
在工程中，土在修路等用来支承建筑物传来的荷载,这时土是作为地基。对土坝等土工构筑物，土是作为建筑材料。对隧道等土是建筑物周围的介质或环境。
土是由土颗粒（固相）、水（液相）及气体（其相）三种物质组成的集合体。
土的基本物理指标（3个）
土的密度:指土体单位体积的质量，变化范围16-22 KN/m3。p=m/V （KN/m3）
土颗粒的比重（或土粒密度）GS:指土的固体颗粒的单位体积的质量与水4℃时单位体积的质量之比GS=ms/Vs÷mw/Vw4℃
土粒密度ps=ms/Vs 变化范围26.0-27.5
土的含水量是指土中水的质量与固体颗粒质量之比，以百分数表示。W=-mw/ms×100%
干密度pd是指土的固体颗粒质量与土的总体积之比。Pd=ms/V（KN/m3）密度大土越密实，所以干密度作土压实的控制指标。
V土的总体积Vs土的固体颗粒体积Vv土的孔隙体积  Vw土中水的体积  m土的总质量 ma土的气体质量mw土中水的质量
ms土中固体颗粒的质量
饱和密度psat是指土孔隙中全部被水充满时土的密度psat=ms+Vv*pw/V pw水密度9.81
浮密度是指土浸在水中受到水的浮力作用时的单位体积的质量。P’=psat--pw
孔隙比是评价土的紧密程度
孔隙比e是土中孔隙的体积与固体颗粒体积之比
孔隙率是指土中孔隙体积与总体积比n=Vv/V*100%
饱和度Sr是指孔隙中水的体积与空隙体积之比
Sr=vw/vv*100%饱和度是用来描述土中水充满孔隙的程度
土工试验项目1、物理性质试验
含水量、密度、比重、颗粒分析和相对密度2、水理性质试验：界限含水量、稠度、膨胀、收缩和毛细上升高度3、力学性质试验渗透性、击实性、压缩性、黄土湿陷性、直接剪切、三轴剪切、无侧限抗剪、土基承载比及回弹模量4、化学性质试验酸碱度、烧失量、有机质含量、可容盐含量、阳离子交换量和矿物成分等
一、含水量是指土颗粒表面以外的水分，它包括土中结合水和自由水。W=mw/ms*100%
含水量的试验方法：烘干法、酒精燃烧法、红外线照射法、微波加热法和碳化钙气压法
烘干法是测定含水量的标准方法，适用粘质土、粉质土、砂类土和有机质土类
1、仪器设备
1）烘箱105-110℃ 2）天平0.01g
3）其他：干燥器、称量盒等。
2、试验步骤：1）取具有代表性试样，细粒土15-30g，砂类土、有机土为50g,放入称量盒内，立即盖好盒盖，称质量。称量时，可在天平一端放上与该称量盒等质量的砝码，移动天平游码，平衡后称量结果即为湿土质量
2）揭开盒盖，将试样和盒放入烘箱内，在温度105-110度恒温下烘干。烘干时间对细粒土不得少于8h，对砂粒土不得少于6h。对含有机质超过5%的土，应将温度控制在65-70度的恒温下烘干。3）将烘干后的试样和盒取出，放入干燥器内冷却（一般只需0.5-1即可）。冷却后盖好盒盖，称质量，准确至0.01g.
特殊土的含水量：含石膏土和有机质土的含水量宜用真空干燥箱在近乎1个大气压力作用下将土干燥，或将烘箱温度控制在60-70℃，干燥8h以上为好。
无机结合料稳定土的含水量：无机界河料它主要指水泥、石灰、粉煤灰和石灰或水泥粉煤灰，所用术语水泥稳定土、石灰稳定土、石灰粉煤灰稳定土等的总称为无机结合料稳定土。
应提前将烘箱升温到110℃，使放入的水泥混合料一开始就能在105-110℃的环境下烘干。另外，烘干后冷却时应用硅胶作干燥剂。
二、密度试验方法：

 测密度的方法：环刀法、蜡封法、灌砂法、灌水法和电动取土器法

环刀法适用于室内和野外不能用环刀削坚硬、易碎含粗粒、形状不规则的土。一般野外可用蜡封法、灌砂法和灌水法。

P=m/V m土的天然质量 V与m相应的土体积
环刀分剪切、压缩、渗透仪环刀；施工现场压实厚度达20-30厘米，环刀宜用大容积的提高测试精度。
1）环刀法仪器设备 eq \o\ac(○,1)环刀、内径6-8厘米高2-3厘米壁厚1.5-2mm eq \o\ac(○,2)天平0.1g其他：修土刀、钢丝锯、凡士林等。
2）步骤： eq \o\ac(○,1)按工程需要取原状土或制备所需状态的扰动土样，整平两端，环刀内壁涂一薄层凡士林，刀口向下放在土样上。 eq \o\ac(○,2)用修土刀或钢丝锯将土样上部削成略大于环刀直径的土柱，然后将环刀垂直下压，边压边削，至土样伸出环刀上部为止。削去两端余土，使与环刀口面齐平，并用剩余土样测定含水量。 eq \o\ac(○,3)擦净环刀外壁，称环刀与土合质量m1,准确0.1g
P=m1-m2/V 其平行差值﹤0.03g/cm3
蜡封法1、仪器设备1）天平、烧杯、细线、石蜡、针、削土刀等。2）试验步骤：1）用削土刀切取体积大于30cm3试件，削除试件表面的松、浮土以及尖锐棱角，在天平上称量m,准确至0.01g。取代表性土样进行含水量测定。2）将石蜡加热至刚过熔点，用细线系住试件浸入石蜡中，使试件表面覆盖一薄层严密的石蜡，若试件蜡膜上有气泡，需用热针刺破气泡，再用石蜡填充针孔，涂平孔口。3）待冷却后，将蜡封试件在天平上称量m1,准确0.01g.4）用细线将蜡封试件置于天平一端，使其浸浮在盛有蒸馏水的烧杯中，注意试件不要接触烧杯壁，称蜡封试件的水下质量m2，并测量蒸馏水的温度。5）将蜡封试件从水中取出，擦干石蜡表面水分，在空气中称其质量，将其与3）中所称质量相比，若质量增加，表示水分进入试件中，若浸入水分质量超过0.03g，应重做。
P=m/ma-m2-m1-m2/pwt-m1-m/pn
P土的密度m试件质量m1蜡封试件质量m2蜡封试件水中的质量pwt蒸馏水的密度pn石蜡的密度
比重试验：目的是求土在105-110℃下烘干至恒重时的质量，然后与同体积4℃时蒸馏水的质量之比
1、比重瓶法：适用于土粒径小于5mm的土
1）仪器设备：比重瓶：容量100或50Ml.。天平：200g，感量0.001g。恒温水槽：灵敏度+1℃。砂浴。真空抽气设备。温度计：刻度为0-50℃。分度值0.5℃。其他：如烘箱、蒸馏水、中性液体（煤油）、孔径2及5mm筛，漏斗、滴管等。2）比重瓶校正3）试验步骤：1将比重瓶烘干，将15g烘干土装入100mL比重瓶内（若用50mL比重瓶，装烘干土12g），称量。2为排除土中空气，将已装有干土的比重瓶，注蒸馏水至瓶的一半处，摇动比重瓶，并将瓶在砂浴中煮沸，煮沸时间自悬液沸腾时算起，砂及低液限粘土应不少于30min，高液限粘土应不少于1h，使土粒分散。注意沸腾后调节砂浴温度，不使土液，溢出瓶外。3如系长颈比重瓶，用滴管调整液面洽至刻度（以弯液面下缘为准），擦干瓶外及瓶内壁刻度以上部分的水，称瓶、水、土总质量。如系短颈比重瓶，将纯水注满，使多余水分自瓶塞毛细管中溢出，将瓶外水分擦干后，称瓶、水土总质量，称量后立即测出瓶内水的温度，准确至0.5℃。4根据测得的温度，从已绘制的温度与瓶、水质量关系曲线中查得瓶水总质量。如比重瓶体积事先未经温度校正，则立即倾去悬液，洗净比重瓶，注入事先煮沸过且试验时同温度的蒸馏水至同一体积刻度处，短颈比重瓶则注水至满，按本试验如系短颈比重瓶，将纯水注满，使多余水分自瓶塞毛细管中溢出，将瓶外水分擦干后，称瓶、水土总质量，称量后立即测出瓶内水的温度，准确至0.5℃。调整液面后，将瓶外水分擦干，称瓶、水总质量。
如系砂土，煮沸时砂粒易跳出，允许用真空抽气法代替煮沸法排除土中空气，3如系长颈比重瓶，用滴管调整液面洽至刻度（以弯液面下缘为准），擦干瓶外及瓶内壁刻度以上部分的水，称瓶、水、土总质量。如系短颈比重瓶，将纯水注满，使多余水分自瓶塞毛细管中溢出，将瓶外水分擦干后，称瓶、水土总质量，称量后立即测出瓶内水的温度，准确至0.5℃。4根据测得的温度，从已绘制的温度与瓶、水质量关系曲线中查得瓶水总质量。如比重瓶体积事先未经温度校正，则立即倾去悬液，洗净比重瓶，注入事先煮沸过且试验时同温度的蒸馏水至同一体积刻度处，短颈比重瓶则注水至满，按本试验如系短颈比重瓶，将纯水注满，使多余水分自瓶塞毛细管中溢出，将瓶外水分擦干后，称瓶、水土总质量，称量后立即测出瓶内水的温度，准确至0.5℃。调整液面后，将瓶外水分擦干，称瓶、水总质量。6对含有某一定量的可溶盐、不亲性胶体或有机质的土，必须用中性液体测定，并用真空抽气法排除土中气体。真空压力表读数宜为100KPa,抽气时间1-2h（直至悬液内无气泡为止），其余步骤同本规程3、4。Gs=ms/m1+ms-m2*Gwt 
Gs土的比重   Gwt t时的蒸馏水的比重
ms   干土质量   m1  瓶、水总质量    m2  瓶水土的总质量 
二浮称法目的范围：适用大于等于5mm的土，且其中粒径为20mm的土质量应小于总土质量的10%1、仪器设备：静水力学天平：称量2000g以上，感量1/1000；应附有孔径小于5mm的金属网篮，其直径为10-15cm，高为10-20cm，适合网篮沉入的盛水容器；其他：烘箱、温度计、孔径5及20mm筛等。试验步骤：1）取代表性土样500-1000g，彻底冲洗试样，直至颗粒表面无尘土和其他污物。2）将试样浸在水中一昼夜取出，立即放入金属网篮，缓缓浸没于水中，并在水中摇晃，至无气泡逸出时为止。3）称金属网篮和试样在水中的总质量m’2.4)取出试样烘干，称量。5）称金属网篮在水中质量m’1,并立即测量容器内水的温度，准确至0.5℃。
Gs=ms/ms-(m’2-m’1)*Gwt
对于大于5mm土粒的比重，和小于5mm土粒的比重按下式计算土料平均比重：
Gs=1/P1/GS1+P2/GS2
P1 P2大于小于5mm土粒占总质量的百分数%
GS1 GS2大于小于5mm土粒的比重
四、颗粒分析试验

1、土粒大小及粒组划分

土粒大小是描述土的最直观和最简单的标准。对于大于0.074mm的土粒常采用筛分析的方法，对于小于0.074mm的土粒则用沉降分析的方法。
筛分析法就是把试样在筛网网孔逐级减小的一套标准筛上摇振，停留在某乙筛孔上的土粒痣立即代表土粒大小为大于该筛孔而又小于上一筛孔的土粒质量。
在沉降分析法中，土粒大小即相当于与实际土粒有相同沉降速度的理想圆球体的直径。
土粒的大小称为粒度。由1*10-6的极细粘土颗粒一直变化到有几米大小的岩石碎块。
在工程上常把大小相近的土粒合并为组，称为粒组。划分粒组有两个方式：1）任意划分的方式，即按一定的比例递减关系划分粒组的界限值。2）考虑土粒性质变化的方式，即使划分的粒组界线止于粒组性质（如矿物成分、物理性质、水理性质、力学性质等）的变化相适应。
2、粒度成分及其表示方法
土的粒度成分是指土中各种不同粒组的相对含量（以干土质量的百分比表示），它可用来描述土的各种不同粒径土粒的分布特性。
常用的粒度成分的表示方法有：表格法、累计曲线法和三角形坐标法。
1）表格法：以列表形式直接表达各粒组的百分含量。它用于粒度成分的分类
2）累计曲线法：它是一种比较完善的图示方法。通常用半对纸绘制。横坐标（按对数比例尺）表示某一粒径d；纵坐标表示效益某一粒径的土粒的累计百分含量（注意：不是某一粒径的百分含量）。
Cu=d60/d10不均匀系数反映
工程试验检测的目的是什么？

工程试验检测是公路工程施工技术管理中的一个重要组成部分，同时，也是公路工程施工质量控制和竣工验收评定工作中不可缺少的一个重要环节。通过试验检测能充分地利用当地原材料，能迅速推广应用新材料、新技术和新工艺：因此，工程试验检测工作对于提高工程质量、加快工程进度、降低工程造价、推动公路工程施工技术进步，将起到极为重要的作用。公路工程试验检测技术是一门正在发展的新兴学科，它融试验检测基本理论和测试操作技能及公路工程相关学科基础知识于一体，是工程设计参数、施工质量控制、施工验收评、养护管理决策及各种技术规范和规程修定的主要依据。
意义是什么？
工程试验检测机构的职能是对工程项目或产品进行检测，根据检测的结果判断工程质量或产品质量状态。因此，完善工程试验检测机构的工作制度、制订试验检测工作细则、配置合理的试验检测人员具有重要的现实意义。

质检机构必须具备所检测项目内容业务范围内的有关技术标准、操作规程、工作规范等技术文件，它是检测工作的依据，必须齐全。质检机构检测的依据是设计文件、技术标准及试验检测规程，特殊情况下可由用户提供检测要求。
试验检测规程名称：

1、 公路土工试验规程（JTJ051-93）

2、 公路工程沥青及沥青混合料试验规程（JTJ052-2000）

3、 公路工程水泥混凝土试验规程（JTJ053-94）

4、 公路工程石料试验规程（JIJ054-94）

5、 公路工程金属材料试验规程（JTJ055-83）

6、 公路工程水质分析操作规程（JTJ056-84）

7、 公路工程无机结合料稳定材料试验规程（JTJ057-94）

8、 公路工程集料试验规程（JTJ058-2000）

9、 公路土工合成材料试验规程（JTJ/T060-98）

10、 标准有《公路工程技术标准》JIG B01-2003
11、 《公路工程质量检测评定标准》JTG F80-2004  和相关公路工程施工及设计规范等。

1实施细则的制定是由于工程实际情况的复杂性和多样性及有些标准规定得不细，

2实施细则的内容1技术标准、规定要求、检测方法、操作规程等2抽样方法及样本大小3检测项目、被测参数大小及允许变化范围4检测仪器设备的名称、型号、量程、准确度、分辨率5检测人员组成和检测系统框图6对检测仪器的检查标定项目和结果7对检测仪器和样品或试件的基本要求8对环境条件等的要求，以及从保证计量检测结果可靠角度出发所允许的变化范围的规定9在检测过程中发生异常现象的处理办法10在检测过程中发生以外事故的处理办法11检测结果计算整理分析方法
原始记录如果需更改，作废数据应划两条水平线，保管期不得少于两年校核人有五年以上工作经验，校核量不少于所测项目的5%。
测试数据异常值的判断，对于每一单元内检测结果中的异常值用格拉布斯（Grabbs）法，检测各试验室平均值中的异常值用狄克逊（Dixon）对比检测是用三台与原检测仪器准确度相同的仪器对检测项目进行重复试验

质检机构的人员配置应合理，人员的配置包括行政管理人员、试验检测技术人员和其他工作人员三类，其中试验检测技术人员应由不同学科和不同职称 的技术人员组成。检测部门人员、仪器设备、机构均应有相应的资质等级证书。各类技术人员不小于20%
工地试验室的类型1施工企业1）标段2）中心拌和站（或厂）

3工点试验点2监理中心试验室（甲级资质）3政府监督部门（三级）各省、市、自治区交通质检站所属的试验室2各地、市交通质检站所属的 试验室3各县、市质检部门所属的试验室

根据设计任务、施工管理和质量检验评定的需要，应在施工准备阶段将建设项目划分为单位工程、分部工程和分项工程。
1在单位项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程可划分为单位工程。2在单位工程中，应按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分为若干个分部工程。3在分部工程中，应按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等划分为若干个分项工程

工程质量检验评分以分项工程为单位，采用100分制进行。在分项工程评分的基础上，逐级计算各相应分部工程、单位工程、合同段和建设项目评分值
实测项目的规定值是指任一单个检测值都不能突破的极限值，不符合要求时该实测项目为不合格。
分项工程的评分值满分为100分，按实测项目采用加权平均法计算。存在外观缺陷或资料不全时，须予减分。

分项工程得分=∑[检查项目得分*权值]/∑检查项目权值
检查项目除数理统计方法评定的项目以外，均应按单点（组）测定值是否符合标准要求进行评定，并按合格率计分。

检查项目合格率（%）=检查合格的点（组）数/该检查项目的全部检查点（组）*100

检查项目得分=检查项目合格率*100

分部（单位）工程评分值=∑[分项（分部）工程评分值*相应权值]/∑分项（分部）工程权值
合同段工程质量得分=∑[单位工程得分*单位工程投资额]/∑单位工程投资额

合同段工程质量鉴定得分=合同段工程质量得分-内业资料扣分

建设项目工程质量评分值=∑[合同段工程质量鉴定得分*合同段工程投资额]/∑合同段工程投资额

工程质量评定等级分为合格与不合格，应按分项、分部、单位工程、合同段和建设项目逐级评定。

22页







