JIJ051-93  公路土工试验规程               土工试验方法标准GB/T50123-99
JIJ035-91  公路加筋土工工程施工技术规范 

1、 液限塑限联合测定法

代表性土样200g，大于0.5㎜的土应压碎过0.5㎜的筛。把土样分三组放入皿中，加不同数量的蒸溜水，使土样的含水量分别控制在液限（a点，锥入深度20±0.2㎜）、略大于塑限（c点，锥入深度小于5㎜）和二者的中间状态（b点，含水量宜接近c点）。用调土刀调匀，密封放置18h以上。

将土样拌匀分层装入杯中，刮成与杯边齐平，放到仪器上，测记经过5s锥的入土深度h。去掉锥尖入处的凡士林，测盛土杯中土的含水量w.

二、 在二级双对数坐标之上，以含水量w为横坐标，锥入深度h为纵坐标，点绘a、b、c三点含水量的h-w图，连此三点。

1、若三点呈一条直线。查得纵坐标入深度h=20㎜所对应的横坐标的含水量w即为该土样的液限含水量w1 。

细粒土：计算塑限入土深度hp=wl /(0.524wl-7.6.6)

砂类土：计算塑限入土深度hp=29.6-1.22wl +0.017wl2-0.0000744 wl2
2、若三点不呈一条直线

将ab与ac分别连线，以a点含水量wa在JIJ051-93规程上用相应的图查取hp′。以作水平线交ab与ac两直线于两点，以该两点分别读取含水量w1与w2.






