环氧树脂配比及组成部分
1、 材料：环氧树脂6101   二丁酯  丙酮  乙二胺

2、 配比组成（重量比）

环氧树脂6101 ：  二丁酯 ： 丙酮  ： 乙二胺

100 ：  10-15  ： 20-30 ： 8

3、 配制方法
先把二丁酯和丙酮混合均匀，然后加入环氧树脂6101，最后加入乙二胺，迅速搅拌均匀即可使用，其中二丁酯和丙酮的用量是随凝结时间的增大而减少。

环氧树脂配比：；环氧树脂：水泥：细砂：乙二胺：二丁酯

1.00：1.6：3.2：0.1：0.12

