	《桥涵工程试验检测》试题

	 

	《桥涵工程试验检测》试题 

（第A卷） 

单位  姓名  准考证号  成绩 

一、单项选择题(每小题1分，共20分) 

1．某建设项目所属单位工程全部合格且优良率在（  ）及以上时，则该建设项目评为优良。 
A）80％  B）90％  C）95％ 
2．调试超声波检测仪时，测得 t。＝5μs，已知某测点声距 L＝40cm，仪器显示声时为 105 μs，则超声波在混凝土中传播的声速为（  ）。 
A）3636m／s B） 3810m／s C）4000m／s 
3．橡胶支座检验时环境温度和相对湿度要求是（  ）。 
A）18士50C,(60士5)％  B）23土50C,(65士5)％ C）23士50C,(60士5)％ 
4．钢绞线常规检验的标距长度一般不小于（  ）。 
A）60cm B）70cm  C）80cm 
5．每批热轧带肋钢筋拉伸试验和冷弯试验的试件数量分别为（  ） 
A）1和2 B）2和2 C）2和1 
6．钢筋拉伸和冷弯检验，如有某一项试验结果不符合标准要求，则从同一批中任取（  ）倍数量的试样进行该不合格项目的复核。 
A）2  B）3 C）4 
7．在热轧钢筋的冷弯试验中，弯心直径与钢筋直径之比（  ），弯心角度与钢筋直径（  ）。 
A）不变，无关 B）变化，有关  C）变化，无关 
8．在热轧钢筋电弧焊接头拉伸试验中，（  ）个接头试件抗拉强度不低于该级别钢筋规定的强度，并应至少有（  ）个试件是延性断裂。 
A）3，2  B）2，1  C）3，3 
9．橡胶支座极限抗压强度试验的压力是（  ）。 
A）7σ B）8σ C）10σ 
10．对于处于最疏松状态的砂土，相对密度Dr值为（  ）。 
A）0.5 B）1 C）0 
11．钻取混凝土芯样直径一般为所用集料最大粒径的（  ）。 
A）2倍 B）3倍 C）4倍 
12．回弹值测量完毕后，应选择不小于构件（  ）的测区在有代表性的位置上测量碳化深度值。 
A）30％  B）50％ C）80％ 
13．某一组水泥砂浆试块抗压强度测试分别为5.3，8.2，9.0，9.5，10.1，14.3； 
则该组评定强度应为（  ）： 
A）9.4  B）9.2 C）8.42 
14．当负弯矩控制无铰拱设计时,加载检测最大拉应力时,其应变片贴在（ ）。 
A）拱顶下缘 B）拱顶上缘 C）拱脚下缘 D）拱脚上缘 
15．Ⅱ类锚具的静载锚固性能符合（  ）。 
A）ηa≧0.95，εapu≧2.0% B）ηa≧0.90，εapu≧1.7% 
C）ηa≧0.90，εapu≧2.0% 
16．已测出简支梁两支点的竖向位移分别为1.2mm和1.6mm，跨中竖向位移为9.4mm，则跨中挠度为（  ）。 
A）6.1mm B）8.0mm C）9.4mm 
17．某位移测点，加载前读数为2.1mm，加载达到稳定时读数为10.8mm，卸载后达到稳定时读数为3.2mm，则其残余位移为（  ）。 
A）l.lmm B）3.2mm  C）5.5mm 
18．在测定成桥后的索力时，应采用（  ）。 
A）张拉千斤顶测定法 B）压力传感器测定法  C）振动测定法 
19．在锚具的疲劳试验中，加卸载次数为（  ）。 
A）2×106次 B）50次 C）根据需要确定 
20．用回弹法测强时，其碳化深度为9mm，计算时取为（  ）。 
A）0.0mm B）0.3mm  C）6mm D）9mm 

二、多项选择(每小题1分，共10分) 

1．下列各分部工程（  ）为主要工程。 
A）防护工程 B）引道工程 C）基础及下部构造 D）小桥 
2．实测项目检测评分常采用（  ）方法。 
A）数理统计法  B）合格率法 C）专家评分法 D）监理人员评分法 
3．回弹测区的选择应符合（  ）。 
A）测区数一般不少于10个 B）测区面积为20×20cm2 
 C）避开外露预埋铁件 D）避开粗集料 
4．超声法检测浅裂纹时，应注意（  ）。 
A）裂缝中不得有水或水泥等夹杂物 B）换能器必须对称裂缝轴线布置 
C）混凝土中应无主钢筋  D）裂缝走向应接近直线 
5．桥涵工程中所用石料的外观要求为（  ）。 
A）石质应均匀  B）不易风化  C）无裂缝  D）外形方正 
6．锚、夹具静载锚固试验提供的试验结果有（  ）。 
A）锚固效率B）达到实测极限应力时的总应变C）锚口摩阻损失D）疲劳强度 
7．热轧钢筋试验项目包括（  ）。 
A）屈服强度 B）极限强度 C）松弛率 D）伸长率 
8．钢筋闪光对焊接头检验项目包括（  ）。 
A）拉伸试验  B）冷弯试验  C）伸长率  D）外观检查 
9．目前的回弹统一测强曲线不适应下列（  ）情况。 
A）特殊成型混凝土 B）浸水混凝土 C）薄壁混凝土构件 D）大体积混凝土 
10．石料抗冻性试验测试项目包括（  ）。 
A）抗压强度 B）耐冻系数 C）质量损失率 D）吸水率 

三、判断题 (每小题1分，共20分) 

1．在钢筋拉伸试验中，若断口恰好位于刻痕处，且极限强度不合格，则试验结果作废。（  ） 
2．热轧钢筋的试件应从任意两根中分别切取，即在每根钢筋上切取一个拉伸试件，一个弯曲试件。（  ） 
3．经检查评为不合格的分项工程，允许进行加固、返工，当满足设计要求后，可重新评定其质量等级。（  ） 
4．石料的抗压试验均需在试块饱水状态下进行。（  ） 
5．若混凝土试块中有两个测值与中值的差值均超过中值的15％时，则该组混凝土强度不合格。（  ） 
6．混凝土芯样的高度与直径之比对所测抗压强度影响很大。（  ） 
7．在按数理统计方法评定结构混凝土强度等级时，试块组数越多，越容易满足合格标准。（  ） 
8．采用回弹法确定的混凝土强度误差常很大。（  ） 
9．测定混凝土碳化深度值时，应先用水把凿成的孔洞冲洗干净。（  ） 
10．混凝土表面与超声波换能器接触面之间的充分声耦合是很重要的。（  ） 
11．评定结构工作状况，确定桥梁承载能力的一个重要指标是校验系数。（ ） 
12．常根据测距来选择换能器的频率。（  ） 
13．松弛是指在应变不变的情况下，应力减小的现象。（  ） 
14．电阻应变片对外界温度变化不敏感。（  ） 
15．在锚具疲劳性能试验中，预应力筋因锚具影响发生疲劳破坏的面积不应大于试件总截面的10％。（  ） 
16．所属单位工程全部合格且优良率在85％及以上时，则该建设项目为优良。（  ） 
17．在计算出测区回弹平均值后，应先进行浇筑面修正。（  ） 
18．静载锚固试验主要是检验预应力钢筋的锚固性能。（  ） 
19．高碳钢的名义屈服强度是取应变为0.2%时所对应的应力值。（  ） 
20．钻取的混凝土芯样应在饱水状态下进行抗压强度试验。（  ） 

四、简答题(每小题6分，共30分) 

1．简述用回弹法检测混凝土构件强度的步骤。 
2．电测法中为什么要进行温度补偿？如何进行温度补偿。 
3．简述无铰拱荷载工况及其测点布设位置。 
4．简述钢绞线测试时伸长率的测定方法。 
5．简述反射波法基本原理及其适用范围。 

五、计算题(每小题10分，共20分) 

1．某防护工程中护坡、护岸*、导流工程*、石笼防护、砌石工程的得分分别为92、83、90、95、98，试评定该防护工程的质量等级。 
2．10片钢筋混凝土空心板各进行了一组混凝土试件抗压试验，试评定该批空心板混凝土抗压强度是否合格？ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
38.0 32.3 30.2 29.2 30.5 32.6 34.2 34.1 34.3 30.7 
36.7 35.0 34.0 31.1 33.4 34.2 33.8 35.5 32.8 34.0 
33.3 41.2 41.0 30.9 32.8 35.8 34.6 36.1 36.7 38.3 

（设计强度30MPa，试块尺寸为100mm立方体）。 

六、附加题 

简述一个你在检测实践中遇到的问题，你又是如何解决的。 
或者谈谈你在学完本课程后的收获、体会或建议。 
  
桥涵工程试验检测》试题 

（第B卷） 

单位  姓名  准考证号  成绩 

一、单项选择题(每小题1分，共20分) 

1．每批热轧带助钢筋拉伸试验和冷弯试验的试件数量分别为（  ）。 
A）2和1 B）2和2 C）1和2 
2．钢筋拉伸和冷弯检验，如有某一项试验结果不符合标准要求，则从同一批中再任取（  ）倍数量的试样进行该不合格项目的复检。 
A）2 B）3  C）4 
3．橡胶支座检验时环境温度和相对湿度要求是（  ）。 
A）18士50C,(60士5)％  B）23土50C,(65士5)％ C）23士50C,(60士5)％ 
4．调试超声波检测仪时，测得t。＝5μs，已知某测点声距 L=40cm，仪器显示声时为105μs，则超声波在混凝土中传播的声速为（  ）。 
A）3636m／s B）3810m／s C）4000m／s 
5．某建设项目所属单位工程全部合格且优良率在（  ）及以上时，则该建设项目评为优良。 
A）80％ B）90％ C）95％ D）85％ 
6．回弹值测定完毕后，应选择不少于构件（  ）的测区在有代表性的位置上测得碳化深度。 
A）30％  B）50％  C）60％ 
7．某一组水泥砂浆试块抗压强度测试值分别为：5.3，8.2，9.0，9.5，10.1，14.3，则该组的评定强度为（  ）： 
A）9.4  B）9.2 C）8.42 
8．在测定简支梁的一阶振型时，激振力应作用在（  ）。 
A）四分之一截面  B）跨中截面  C）八分之三截面 
9．Ⅱ类锚具的静载锚固性能符合（  ）。 
A）ηa≧0.95，εapu≧2.0% B）ηa≧0.90，εapu≧1.7% 
C）ηa≧0.90，εapu≧2.0% 
10．已测出简支梁两支点的竖向位移分别为1.2mm和1.6mm，跨中的竖向位移为9.4mm，则跨中挠度为（  ）： 
A）6.1mm  B）8.0mm C）9.4mm 
11．当负弯矩控制无铰拱设计时，加载检测最大拉应力时，其应变片贴在（ ）。 
A）拱顶下缘 B）拱顶上缘 C）拱脚下缘 D）拱脚上缘 
12．圆形橡胶支座极限抗压强度部颁标准规定为（  ）。 
A）70MPa B）75MPa C）80MPa D）100Mpa 
13．用回弹法测强时，其碳化深度为0.3mm，其计算深度取值为（  ）。 
A）0.3mm B）0.5mm C）1.0mm D）0mm 
14．超声检测时平测法是指（  ）。 
A）两只换能器对面布置 B）两只换能器在相邻面布置 
C）两只换能器布置在同一表面 
15．预应力锚具作疲劳试验时抽取（  ）试件进行。 
A）3套 B）5套 C）6套 D）10套 
16．检测简支梁的剪应力时，其应变片应贴在（  ）。 
A）跨中下缘 B）跨中中性轴处 C）支点中性轴处 D）支点附近下缘 
17．静载试验效率系数可用范围为（  ）。 
A）0.9～1.0 B）0.8～1.05 C）0.85～1.0 
18．在锚具的周期性荷载试验中，加卸载次数为（  ）： 
A）2×106次 B）50次  C）100次  D）75次 
19．采用超声波法测桩时，桩径为2m时应埋设（  ）根检测管。 
A）4 B）5 C）3 
20．表示钢材塑性指标的是（  ）。 
A）屈服强度 B）伸长率 C）冲击韧性 

二、多项选择(每小题1分，共10分) 

1．目前的回弹测强曲线不适应下列（  ）情况。 
A）特殊成型混凝土 B）浸水混凝土 C）薄壁混凝土构件 D）大体积混凝土 
2．热轧钢筋试验项目包括（  ）。 
A）屈服强度  B）极限强度  C）松弛率  D）伸长率 
3．锚、夹具静载锚固试验提供的试验结果有（  ）。 
A）锚固效率 B）达到实测极限应力时的总应变 C）锚固摩阻损失D）疲劳强度 
4．桥涵工程中所用石料的外观要求为（  ）。 
A）石质应均匀  B）不易风化  C）无裂缝  D）外形方正 
5．下列各分部工程（  ）为主要工程。 
A）防护工程  B）引道工程  C）基础及下部构造  D）上部构造 
6．实测项目检测评分常采用如下（  ）方法。 
A）数理统计法 B）合格率法 C）专家评分法  D）监理人员评分法 
7．石料抗冻性试验测试项目包括（  ）。 
A）抗压强度 B）耐冻系数 C）质量损失率 D）吸水率 
8．回弹测区的选择应符合（  ）。 
A）测区数不少于10个 B）测区面积为20×20cm2 
 C）避开预埋铁件  D）避开粗集料 
9．超声法检测浅裂纹时，应注意（  ）。 
A）裂缝预计深度≦500mm B）换能器对称裂缝轴线布置 
C）混凝土中应无主钢筋 D）裂缝走向应接近直线 
10．钢筋闪光对焊接头试验项目包括（  ）。 
A）拉伸试验  B）冷弯试验  C）伸长率  D）外观检查 

三、判断题 (每小题1分，共20分) 

 1．钻取的混凝土芯样应在饱水状态下进行抗压试验。（  ） 
 2．超声波在混凝土内部的衰减与其频率的平方成正比。（  ） 
 3．静载锚固试验主要是检验锚具的锚固性能。（  ） 
 4．在计算出测区回弹平均值后，应先进行角度修正。（  ） 
 5．所属分部工程加权平均得分大于85，则该单位工程为优良。（  ） 
 6．电阻应变片对外界温度变化不敏感。（  ） 
 7．常根据构件类型来选择换能器的频率。（  ） 
 8．热轧钢筋的试件应从任意两根中分别切取，即在每根钢筋上切取一个拉伸试件，一个弯曲试件。（  ） 
 9．粗骨料粒径对混凝土试块强度无影响。（  ） 
10．当一组混凝土试块中的两个试块测试强度均与中值的偏差大于15％时，该组混凝土强度不合格。（  ） 
11．当怀疑混凝土内外质量有明显差异时，可用回弹法检测。（  ） 
12．桥梁荷载试验时，应选择温度较稳定时的时段进行。（  ） 
13．只有当所有工程完工后，方可对其进行质量检评。（  ） 
14．钻芯取样法是确定混凝土强度的常用方法。（  ） 
15．超声仪的预热对测试准确程度有较大影响。（  ） 
16．橡胶支座的剪切弹性模量标准值恒等于1MPa。（  ） 
17．在钢筋拉伸试验中，若断口恰好位于刻痕处，且极限强度不合格，则试验结果作废。（  ） 
18．在按数理统计方法评定结构混凝土强度等级时，试块组数越多，越容易满足合格标准。（  ） 
19．当粗集料最大粒径大干60mm时，不能采用回弹法测强。（  ） 
20．校验系数是评定结构工作状况的主要依据。（  ） 
21．小桥作为路基单位工程中的分部工程来进行质量评定。 
22．用酚酞酒精溶液测碳化深度时，其碳化部分混凝土变成紫红色。 
23．电测法补偿片与工作片位置应接近，使二者处于同一温度场条件下。 
24．对某三孔等跨连续拱桥，加载孔一般应选两孔。 
25．钻芯取样法检验其芯样直径应为粗集料粒径的2倍，任何情况下不得小于粗集料的两倍。 

四、简答题(每小题6分，共30分) 

1．简述用回弹法检测混凝土构件强度时测量碳化深度的方法和步骤。 
2．简述锚具的静载锚固性能试验步骤。 
3．对新拌混凝土如何留取试样。 
4．碱骨料反应的发生条件及其危害。 
5．灌注桩常见的缺陷有哪些？ 

五、计算题(每小题10分，共20分) 

1．某桥制取混凝土试样共20组（设计强度为30MPa），测试强度为30MPa者6组，32MPa者4组，38MPa者4组，40MPa者6组，试评定该桥混凝土强度是否满足要求？ 
2．某防护工程中护坡、护岸*、导流工程*、石笼防护、砌石工程的得分分别为92、83、90、95、98，试评定该防护工程的质量等级。 

六、附加题 

简述一个你在检测实践中遇到的问题，你又是如何解决的。 
或者谈谈你在学完本课程后的收获、体会或建议。 

  
桥涵工程试验检测》试题 

（第C 卷） 

单位  姓名  准考证号  成绩 

一、单项选择题(每小题1分，共20分) 

 1．某建设项目所属单位工程全部合格且优良率在（  ）及以上时，则该建设项目评为优良。 
A）80％  B）90％  C）95％ 
2．调试超声波检测仪时，测得 t。＝5μs，已知某测点声距 L＝40cm，仪器显示声时为 105 μs，则超声波在混凝土中传播的声速为（  ）。 
A）3636m／s B） 3810m／s C）4000m／s 
3．橡胶支座检验时环境温度和相对湿度要求是（  ）。 
A）18士50C,(60士5)％  B）23土50C,(65士5)％ C）23士50C,(60士5)％ 
4．钢绞线常规检验的标距长度一般不小于（  ）。 
A）60cm B）70cm  C）80cm 
5．每批热轧带肋钢筋拉伸试验和冷弯试验的试件数量分别为（  ） 
A）1和2 B）2和2 C）2和1 
6．钢筋拉伸和冷弯检验，如有某一项试验结果不符合标准要求，则从同一批中任取（  ）倍数量的试样进行该不合格项目的复核。 
A）2  B）3 C）4 
7．在热轧钢筋的冷弯试验中，弯心直径与钢筋直径之比（  ），弯心角度与钢筋直径（  ）。 
A）不变，无关 B）变化，有关  C）变化，无关 
8．在热轧钢筋电弧焊接头拉伸试验中，（  ）个接头试件抗拉强度不低于该级别钢筋规定的强度，并应至少有（  ）个试件是延性断裂。 
A）3，2  B）2，1  C）3，3 
9．橡胶支座极限抗压强度试验的压力是（  ）。 
A）7σ B）8σ C）10σ 
10．对于处于最疏松状态的砂土，相对密度Dr值为（  ）。 
A）0.5 B）1 C）0 
11．当负弯矩控制无铰拱设计时，加载检测最大拉应力时，其应变片贴在（ ）。 
A）拱顶下缘 B）拱顶上缘 C）拱脚下缘 D）拱脚上缘 
12．圆形橡胶支座极限抗压强度部颁标准规定为（  ）。 
A）70MPa B）75MPa C）80MPa D）100Mpa 
13．用回弹法测强时，其碳化深度为0.3mm，其计算深度取值为（  ）。 
A）0.3mm B）0.5mm C）1.0mm D）0mm 
14．超声检测时平测法是指（  ）。 
A）两只换能器对面布置 B）两只换能器在相邻面布置 
C）两只换能器布置在同一表面 
15．预应力锚具作疲劳试验时抽取（  ）试件进行。 
A）3套 B）5套 C）6套 D）10套 
16．检测简支梁的剪应力时，其应变片应贴在（  ）。 
A）跨中下缘 B）跨中中性轴处 C）支点中性轴处 D）支点附近下缘 
17．静载试验效率系数可用范围为（  ）。 
A）0.9～1.0 B）0.8～1.05 C）0.85～1.0 
18．在锚具的周期性荷载试验中，加卸载次数为（  ）： 
A）2×106次 B）50次  C）100次  D）75次 
19．采用超声波法测桩时，桩径为2m时应埋设（  ）根检测管。 
A）4 B）5 C）3 
20．表示钢材塑性指标的是（  ）。 
A）屈服强度 B）伸长率 C）冲击韧性 

二、多项选择(每小题1分，共10分) 

 1．目前的回弹测强曲线不适应下列（  ）情况。 
A）特殊成型混凝土 B）浸水混凝土 C）薄壁混凝土构件 D）大体积混凝土 
2．热轧钢筋试验项目包括（  ）。 
A）屈服强度  B）极限强度  C）松弛率  D）伸长率 
3．锚、夹具静载锚固试验提供的试验结果有（  ）。 
A）锚固效率 B）达到实测极限应力时的总应变 C）锚固摩阻损失D）疲劳强度 
4．桥涵工程中所用石料的外观要求为（  ）。 
A）石质应均匀  B）不易风化  C）无裂缝  D）外形方正 
5．下列各分部工程（  ）为主要工程。 
A）防护工程  B）引道工程  C）基础及下部构造  D）上部构造 
6．实测项目检测评分常采用如下（  ）方法。 
A）数理统计法 B）合格率法 C）专家评分法  D）监理人员评分法 
7．石料抗冻性试验测试项目包括（  ）。 
A）抗压强度 B）耐冻系数 C）质量损失率 D）吸水率 
8．回弹测区的选择应符合（  ）。 
A）测区数不少于10个 B）测区面积为20×20cm2 
 C）避开预埋铁件  D）避开粗集料 
9．超声法检测浅裂纹时，应注意（  ）。 
A）裂缝预计深度≦500mm B）换能器对称裂缝轴线布置 
C）混凝土中应无主钢筋 D）裂缝走向应接近直线 
10．钢筋闪光对焊接头试验项目包括（  ）。 
A）拉伸试验  B）冷弯试验  C）伸长率  D）外观检查 

三、判断题 (每小题1分，共20分) 

 1．钻取的混凝土芯样应在饱水状态下进行抗压试验。（  ） 
 2．超声波在混凝土内部的衰减与其频率的平方成正比。（  ） 
 3．静载锚固试验主要是检验锚具的锚固性能。（  ） 
 4．在计算出测区回弹平均值后，应先进行角度修正。（  ） 
 5．所属分部工程加权平均得分大于85，则该单位工程为优良。（  ） 
 6．电阻应变片对外界温度变化不敏感。（  ） 
 7．常根据构件类型来选择换能器的频率。（  ） 
 8．热轧钢筋的试件应从任意两根中分别切取，即在每根钢筋上切取一个拉伸试件，一个弯曲试件。（  ） 
 9．粗骨料粒径对混凝土试块强度无影响。（  ） 
10．当一组混凝土试块中的两个试块测试强度均与中值的偏差大于15％时，该组混凝土强度不合格。（  ） 
11．评定结构工作状况，确定桥梁承载能力的一个重要指标是校验系数。（ ） 
12．用酚酞酒精溶液测碳化深度时，其碳化部分混凝土变成紫红色。（  ） 
13．松弛是指在应变不变的情况下，应力减小的现象。（  ） 
14．电测法补偿片与工作片位置应接近，使二者处于同一温度场条件下。（  ） 
15．在锚具疲劳性能试验中，预应力筋因锚具影响发生疲劳破坏的面积不应大于试件总截面的10％。（  ） 
16．所属单位工程全部合格且优良率在85％及以上时，则该建设项目为优良。（  ） 
17．对某三孔等跨连续拱桥，加载孔一般应选两孔。（  ） 
18．小桥作为路基单位工程中的分部工程来进行质量评定。（  ） 
19．高碳钢的名义屈服强度是取应变为0.2%时所对应的应力值。（  ） 
20．钻芯取样法检验其芯样直径应为粗集料粒径的2倍，任何情况下不得小于粗集料的两倍。（  ） 
  
四、简答题(每小题6分，共30分) 

1．灌注桩常见的缺陷有哪些？ 
2．简述钢绞线测试时伸长率的测定方法。 
3．对新拌混凝土如何留取试样。 
4．碱骨料反应的发生条件及其危害。 
5．桥梁静载试验时试验孔的选择应综合考虑哪些因素？ 

五、计算题(每小题10分，共20分) 

1．某桥制取混凝土试样共20组（设计强度为30MPa），测试强度为30MPa者6组，32MPa者4组，38MPa者4组，40MPa者6组，试评定该桥混凝土强度是否满足要求？ 
2．某防护工程中护坡、护岸*、导流工程*、石笼防护、砌石工程的得分分别为92、80、90、92、96，试评定该防护工程的质量等级。 



六、附加题 

简述一个你在检测实践中遇到的问题，你又是如何解决的。 
或者谈谈你在学完本课程后的收获、体会或建议。 


试验检测试题
单 位：               姓 名：       分 数：   

考试时间：120分钟                             考试类型：闭卷
一、选择题：（本题共20小题，每小题1.5分，共30分）
1、细度模数MX为3.0的砂，属于----------------------------------------【C 】
  A、粗砂         B、中粗砂     C、中砂       D、细砂
2、公路土工试验规程中颗粒分析试验的筛分法适用于----------------------【B 】
  A、粒径大于2mm的土           B、粒径大于0.074mm的土
  C、粒径2mm到0.074mm之间的土   D、粒径小于0.074mm的土
3、四组砼的三块试件的抗压强度分别为
① 27.8Mpa、26.6 Mpa、26.9 Mpa ②26.8 Mpa、27.1 Mpa、32.4Mpa
③ 21.4Mpa、26.7Mpa、33.2Mpa   ④27.5Mpa、27.6Mpa、 31.2Mpa
他们的测定值为相同的是----------------------------------------------【A 】
A.①组与②组   B.②组与③组   C.①组与③组   D.②组与④组
4、《公路土工试验规程》中测定含水量的标准方法是----------------------【C 】
  A、比重法         B、酒精燃烧法     
C、烘干法         D、碳化钙气压法
5、重型标准击实试验，当采用内径φ15.2cm的试筒进行时，锤重----------【D 】
  A、质量为2.5kg，落高为30cm，分五层击实，每层击数59击
  B、质量为2.5kg，落高为45cm，分五层击实，每层击数59击
  C、质量为4.5kg，落高为30cm，分五层击实，每层击数98击
  D、质量为4.5kg，落高为45cm，分三层击实，每层击数98击
6、坍落度试验操作，从开始装料到提出坍落度筒整个过程应在【B 】时间内完成
  A、120S       B、150S       C、180S       D、没有要求
7、试验人员在砼开盘前应现场检查-------------------------------------【D 】
A、各种材料与施工配料单是否一致     B、计量器具是否校正
C、搅拌机、震捣器、运输设备是否准备就绪     D、以上各项
8、已知某种土样的最大干密度为1.96g/cm3，在现场实测湿密度为2.09 g/cm3，含水量为17.4%，   其压实度R为----------------------------------------------【D 】
  A、106．6%   B、88.3%   C、96.4%     D、90.8%
9、液塑限联合测定试验中，锥入深度与含水量关系曲线上，入土深度为20mm
  所对应的含水量即为该种土的-----------------------------------【B 】
  A、塑限     B、液限     C、塑性指数     D、稠度
10、下列关于水泥砂浆抗压强度立方体试验说法正确的是--------------【B 】
  A、结果处理以3个试件的算术平均值作为该组试件的抗压强度，精确至0.1MPa
  B、结果处理以6个试件的算术平均值作为该组试件的抗压强度，精确至0.1 MPa
  C、分二次向试模内注入砂浆，用捣棒均匀由外向里按螺旋方向每层插捣25次。
  D、水泥混合砂浆标准养护的条件为温度20℃±2℃，相对湿度90%以上。
11、路面基层施工期的日最低气温应在【C 】以上。
A、－5℃   B、0℃   C、5℃   D、10℃
12、某土样的液限为50%，塑限为23%，则该土样--------------------【C 】
A、为高液限粘土         B、为中液限粘土
C、塑性指数为27%       D、为很高液限粘土
13、水下砼灌注时间不得长于首批砼-------------------------------【B 】
A.终凝时间   B.初凝时间   C.拌和时间   D.施工时间
14、承载比试验确定的承载比-----------------------------------【D 】
A、以贯入量为2.5mm时为准   
B、以贯入量5.0mm时为准
C、不论偏差大小均以三个试件结果平均值为准
D、以饱水96h后的试样测试
15、钢筋拉力试验的结果评定说法正确的是-------------------------------【C 】
A、以三根试样的平均值为评定单元       
B、以两根试样的平均值为评定单元
C、加倍取样后的试样中任何一根的屈服点，抗拉强度和伸长率有一个不合格，即可判定该批钢筋为不合格
D、两根试样中试有任何一根的的其中一个指标不合格，则应加倍取样直到合格为止
16、新拌混凝土现场取样时以下规定错误的是：-------------------------------【D 】
A、凡由搅拌机、料斗、运输小车以及浇制的构件中采取新拌混凝土代表样品时，均须从三处以上的不同部位抽取大致相同份量的代表性样品（离析的不抽取）。   
B、拌合物取样量应多于试验所需数量的1.5倍，且不少于20L。   
C、为使取样具有代表性，宜采用多次采样的方法，最后集中用铁铲翻拌均匀。   
D、从第一次取样到最后一次取样不宜超过30min.取回的混凝土拌合物应经过人工再次翻拌均匀，而后进行试验。
17、水泥试样从取样到试验要保持【C 】h以上时，应将其储存在基本装满和气密的容器中，这个容器不能和水泥反应。
A、4       B、12       C、24     D、48
18、《建筑用砂》中砂的类别按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类，其中【B 】类宜用于强度等级C30--C60及抗冻、抗渗或其它要求的混凝土。
A、Ⅰ       B、Ⅱ         C、Ⅲ       D、没有要求
19、水泥混凝土试件标准养护室的温度为【B 】，相对湿度在【 】以上。试件宜放在铁架或木架上，间距至少10mm～20mm。
A.20±3℃　　 　90%　　　　   　　　B. 20±2℃　　 　95%
C.20±2℃　　 　90%　　　 　　　　 　D. 20±3℃　　 　95%
20、下列关于复合水泥废品和不合格品说法错误的是------------------------【B 】
A.凡氧化镁、三氧化硫、安定性中任一项不符合《复合硅酸盐水泥》规定时，均为废品。　　　　　
B.凡初凝时间、终凝时间中任一项不符合《复合硅酸盐水泥》规定时，均为废品。
C.水泥包装标志中水泥品种、强度等级、生产者名称和出厂编号不全的属于不合品。
D.细度不符合《复合硅酸盐水泥》规定或混合材料掺加量超过最大限量和强度低于商品强度等级的指标时为不合格品。
二、判断对错题：（本题共10小题，每小题2分，共20分）
1、试件尺寸为150×150×150mm的混凝土试件，当坍落度大于70 mm时，可用人工成型，分厚度大致相等的2层装模，每层插捣次数为100cm2截面积内不得少于12次。（　对　）
2、粗集料压碎值试验：石料应在105℃±5℃烘箱中烘干至恒重，试验前试样应冷却至室温。（　错　）
3、在水泥混凝土中，粗集料是指粒径大于4.75mm的碎石、砾石和破碎砾石。（　对　）
4、酒精燃烧法测定含水量的试验方法适用于快速简易测定试样中细粒组质量多于总质量50%的土的含水量。（　错　）
5、常用的五大类水泥的安定性的测定方法可以用饼法,也可用雷氏法,有争议时以雷氏法为准。 (对   )
6、土的界限含水量试验中液塑限联合测定法测定适用于粒径不大于0.5mm、有机质含量不大于试样总质量5%的土。（　对　　）
7、土的天然稠度的计算为土的液限与土天然含水量之差除以土的塑限。（　错　）
8、钢筋必须具有出厂质量证明书和试验报告单，同品种、同等级、同截面尺寸、同厂家、同炉号钢筋每60t为一取样批次；一次进场数量不足60t时，也为一取样批次。在每批钢筋内任选2根，在每根钢筋端部截去500mm后再截取2个试样，2根钢筋截取的试样分别组成2组试样。（　错　）
9、随机抽样的方法很多，公路工程质量检验的随机抽样方式一般采用单纯随机抽样、监理指定抽样、分层抽样。（　错　　）
10、用分料器法或人工四分法对砂样进行分样时，样品应当先在干燥状态下拌和均匀。（　错　）
三、填空题：（本题共10小题，每小题2分，共20分）
1、水泥混凝土拌合物试验中用搅拌机搅拌时，加料顺序为： 粗集料，细集料，水泥，水   。全部加料时间不超过 2   min.
2、土的含水量为35%时，其两个样品允许平行误差应不大于   1　   % 。
3、公路工程集料试验规程（JTG E42—2005）中规定的天然砂细度模数的计算公式（要求写出筛孔尺寸，否则不得分）：
                                
4、按要求对下列数字进行修约：
5.75　　6.0　　 　 （精确至0.5）
5.451   5.5       （精确至0.1）
5.85   5.8     （精确至0.1）
5.55     5.6     （精确至0.2）
5、水泥胶砂试件除24h龄期或延迟48h脱模的试件外，任何到龄期的试件应在试验（破型）前 15   min从水中取出。抹去试件表面沉淀物，并用湿布覆盖。
6、水泥标准稠度用水量、凝强时间试验时，水泥实验室内温度为   20±2   ℃，相对湿度大于 50     %。
7、由于含水量是影响路基土压实效果的主要因素，故用透水性不良的土作填料时，应控制其含水量在最佳含水量的±　2　　%之内。
8、10、.砂中原粒径大于1.18mm，经水浸洗、手捏后小于600   μm的颗粒含量，为泥块含量。
9、土的承载比试验中，如贯入量为5mm的承载比 大于   2.5mm时的承载比，则试验要重作。如结果仍然如此，则采用   5   mm时的承载比。
10、桥梁工程用的石料试验，采用立方体试件，边长为 70±2     mm.每组试件共6个。路面工程用的石料试验，采用圆柱体或者立方体试件，其直径或连长和高均为50±2     mm.每组试件6个。
四、简答题：（本题共3小题，每小题10分，共30分）
1、请写出普通混凝土配合比设计步骤（不要求写计算公式）（10分）








2、土场土料试验报批应附哪些试验资料？ （10分）





3、请写出你所在岗位的职责。（10分）</div>
试验检测工程师复习试题含有试验方面的各类试题，共27页
基本知识点
填空题
检验方法的精确性是通过其（重复性）和（再现性）来测量
工程质量评定等级分为（ 合格 ）和（不合格 ），应按（分项工程）、（  分部工程  ）、（单位工程）逐级评定。
修约间隔为0.1，3.051的修约值是  3.1    ；修约间隔为0.2，0.53的修约值是     0.6      。
公路工程质量检验中如何区别单位工程、分部工程、分项工程、？
答：单位工程：在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程；
分部工程：在单位工程中，应按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分为若干个分部工程；
分项工程：在分部工程中，应按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等划分为若干个分项工程。
分项工程质量检验内容包括什么？
答：分项工程质量检测内容包括基本要求、实测项目、外观检测和质量保证资料
检查项目合格率的计算
答：检查项目合格率＝
典型工程的实测项目的了解
数据的处理中后面是5的几种情况修约
答：（1）若被舍弃数字的最左一位是5，而且后面的数字并非全部为0时，则进1，即保留的末位数加1
  （2）若舍弃数字的最左一位数字为5，而后面无数字或全部为0时，若所保留的末位数为奇数，则进一，为偶数，则舍弃。
公路工程质量检验评分的评定单元为（ 分项工程   ）
只要把书本看过一遍通过应该没问题，下面是考试过的几个操作题目。 
路基路面： 
1、 土的回弹模量实验步骤  
2、 公路横断面宽度测量步骤 
3、 混凝土塌落度的试验操作步骤 
4、 EDTA滴定测定水泥剂量 
5、 路面渗水系数实验步骤 
6、 导线点测设 
桥涵隧道： 
1、 锚杆抗拔力实验步骤 
2、 防水材料热老化处理实验 
3、 支座抗压弹性模量试验步骤 
4、 回弹法测混凝土强度步骤 
5、 超声波法检测工程 
6、 桥梁荷载试验
