1、 普通混泥土常用的水泥种类有（矿渣硅酸盐）、（火山灰硅酸盐）、（粉煤灰硅酸盐）、（硅酸盐）、（普通硅酸盐）、（复合硅酸盐）。

2、 水泥新标准要求试体成型室的温度应保持在（20+2℃），相对湿度应不低于（50%）；试体带模养护的养护箱或雾室温度保持在（20+1℃），相对湿度不低于（90%）；试体养护池的水温度应在（20+1℃）。
3、 有一组水泥胶砂试体，测得28d龄期抗压强度值为51.2、51.0、51.5、51.6、51.4、50.2Mpa，该组水泥的抗压强度为（51.2）Mpa。
4、 砼的和易性包括（流动性）、（可塑性）、(易密性).
5、 水泥常用技术性质：细度：是指水泥颗粒粗细的程度。水泥浆的标准稠度：是为水泥凝结时间和安定性的测定结果具有可比性，必须用水泥标准稠度（即标准用水量）水泥净浆。
6、 安定性：指水泥在凝结硬化过程中，体积变化的均匀性。但水泥含过量的游离氧化钙、氧化镁或硫酸盐时，水化速度较慢、水泥结硬后仍在继续水化，则引起已结硬水泥石内部产生张应力，轻降低强度，重可导致开裂或崩溃。
7、桥涵工程水质分析：目的是为桥涵工程勘测、设计、施工、养护及水质对桥涵结构的侵蚀提供水质分析指标，它分二方面内容：1、环境水1按化学侵蚀分为结晶、分解性和结晶分解复合性侵蚀三类。2按被侵蚀程度分无、弱、中等、强侵蚀四级。

2、用于混凝土拌和、养护用水1普通引用水及不含有害物质而且清洁的井水、河水（PH值﹤4）等，可用于拌和或养生砼。
不能用海水或其他含盐类的水拌制和养生
如没适宜砼用水时，可按水中有害物质含量不得超过表2-10的限量控制使用。
常规分析项目：1总固体、悬浮性固体和溶解性固体测定2PH值测定3总碱度测定4氯离子测定5硫酸根测定6钙离子测定
砂浆按用途分砌筑和抹面砂浆二类。砌筑砂浆能把块体材料粘结为整体结构，结构强度取决于砌体强度也取决于砂浆强度。抹面用于结构表面装饰，对保水性和粘附性要求高。

砌筑砂浆配比按过表《砌体结构设计规范》（GBJ3-88）砂浆份M15、10、7.5、5、2.5、1、0.4等七个强度等级，
水泥混凝土是以水泥为胶结材料，用普通砂石为集料，并以普通水为原材料，按专门设计的配合比，经搅拌、成型、养护而得到的复合材料。现代水泥混凝土中，为了调节和改善其工艺和力学性能，还加入各种化学外加剂和磨细矿质掺合料。
水泥主要技术性质：新拌混凝土拌和物的工作性，硬化混凝土的强度、变形和耐久性。
优质经济水泥混凝土必须满足必要的强度、耐久性、工作性和经济性四个方面的基础要求。三个基本要求：1选择适宜的原材料2加强施工控制，保证施工质量。3新拌混凝土的工作性。工作性：它包含：流动性、可塑性、稳定性和易密性。
混凝土工作性测定方法：稠度试验方法分塌落度和维勃稠度方法两种。
冲击韧性使钢材在瞬间动荷载作用下，抵抗破坏的能力。
影响新拌混凝土工作性的因素：内因组成材料的质量及其用量；外因----工作条件（如温度、湿度和风度）以及时间等两个方面。
内因分1水泥特性2集料特性3集浆比的影响4水灰比5砂率。6外加剂的影响。
外因1环境因素主要有：温度、湿度和风速。2混凝土拌和物在搅拌后，其坍落度随时间的增长而逐渐减少，称为坍落度损失。
拌和物坍落度损失的原因是由于拌和物中自由水随时间而蒸发、集料的吸水和水泥早期水化而损失的结果。混凝土拌和物工作性的损失率，受组成材料的性质（如水泥的水化和发热特性、外加剂的特性、集料的空隙率等）以及环境因素影响。
水泥混凝土中水泥的碱与某些碱活性集料发生化学反应，可导致混凝土产生膨胀、开裂，甚至破坏，这种化学反应称为碱——集料反应（简称AAR）。类型分碱—硅反应ASR是指碱与集料中活性二氧化硅反应。2硅—碳酸盐反应ACR，是指碱与集料中活性碳酸盐反应。
方法1用岩相法2用砂浆长度法
设计方法：1初步配合比的设计 eq \o\ac(○,1)确定混凝土的配制强度Rb。 eq \o\ac(○,2)计算水灰比（W/C） eq \o\ac(○,3)选定单位用水量（mwo） eq \o\ac(○,4)计算单位水泥用量（mco） eq \o\ac(○,5)选定砂率）βs） eq \o\ac(○,6)计算粗、细集料单位用量（mCO\mso）用质量法和体积法求得
2试拌调整提出基准配合比 eq \o\ac(○,1)试拌 eq \o\ac(○,2)校核工作性、调整配合比3检验强度、确定试验室配合比  eq \o\ac(○,1)制作试件、检验强度 eq \o\ac(○,2)确定试验室配合比4换算施工配合比
钢强度是钢材力学性能的主要指标，包括屈服强度和抗拉强度。
屈服强度也称屈服极限，它是钢材开始丧失对变形的抵抗能力，并开始产生大量塑性变形是所对应的应力。
中碳钢和高碳钢没明显的屈服点，通常以残余变形0.2%的应力作为屈服强度。
2抗拉强度是钢材所能承受的最大拉应力。即当拉应力达到强度极限时，钢材完全丧失了对变形的抵抗能力而断裂，屈强比是屈服强度与抗拉强度的比值，通常用来比较结构的可靠性和钢材的有效利用率。屈服比越小，结构可靠性越高，即延缓结构损伤程度潜力越大，但比值太小，则钢材的利用率太低。
塑性是钢材在受力破坏前可以经受永久变形的性能，通常用伸长率和断面收缩率表示。1伸长率是钢材受拉发生断裂时所能承受的永久变形能力。试件拉断后标准长度的增量与原标准长度之比的百分率即伸长率。2断面收缩率是指试件拉断后缩颈处横断面积的最大缩减量占原横断面积的百分率。
硬度是钢材抵抗其他较硬物体压入的能力，实际上硬度为钢材抵抗塑性变形的能力。
冷弯性能是钢材在常温条件下承受规定弯曲程度的弯曲变形能力，并可在弯曲中显示钢材缺陷的一种工艺性能，规定试件在规定的弯曲角度、弯心直径及反复弯曲次数后，试件弯曲处不产生裂纹、断裂和起层等现象时即为合格，支辊间距离l=（d+3a）+0.5a
良好的焊接性是指钢材的连接部分焊接后力学性能不低于焊件本身，以防止产生硬化脆裂和内应力过大等现象。
钢材的力学性能指标有哪些？
强度、塑性、冷弯性能、硬度、冲击韧性、耐疲劳性和良好的焊接性
怎样测量屈服强度和抗拉强度？
钢筋拉伸试验在试验机上进行时，当测力大盘的指针停止转动后恒定负载获第一次回转的最小负荷即为所求屈服点的荷载。
抗拉强度是向试件连续加荷直至拉断，由测力读盘或拉伸曲线上读出最大负荷Fb,抗拉强度以MPa表示
钢筋试验在什么情况下试验结果无效？
1、试件断在标距外（伸长率无效）
2、操作不当，影响试验结果
3、试验记录有误或设备发生故障
什么是规定非比例延伸力，怎样测试？
钢绞线规定非比例延伸力采用的是引伸计标距的非比例延伸达到原始标距0.2%时所受的力（Fp0.2）。为便于供方日常检验，也可以测定规定总延伸达到原始标距1%的力（F1），其值符合本标准规定的Fp0.2值时可以交货，但仲裁试验时测定Fp0.2 ，测定Fp0.2和F1时，预加负荷为规定非比例延伸力的10%。
工程中钢筋的焊接方式有几种？其焊接质量如何鉴定？
答：钢筋闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊、气压焊。1、三个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不小该牌号钢筋规定的抗拉强度；RRB400钢筋接头试件的抗拉强度均不小570N/mm2;2至少应有2个试件断于焊缝之外，并应呈延性断裂。当达到上述2项要求，应评该批接头为抗拉强度合格
当试验结果有2个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度，或3个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂时，则一次判定该批接头不合格。当试验结果有一个试件的抗拉强度小于规定值，或2个试件在焊缝或热影响区发生脆性断裂，其抗拉强度均小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时，应进行复验。切取6个试件，结果有一个强度小于规定值，或3个试件断于焊缝或影响区，呈脆性断裂，其抗拉强度均小于钢筋规定抗拉强度的1.10倍时应判定该批接头为不合格

弯曲试验当试验结果，弯至90°，有2个或3个试件外侧（含焊缝和热影响区）未发生破裂，应评定该批接头弯曲试验合格
当3个试件均发生破裂，则一次判定该批接头为不合格。当有2个试件发生破裂，应进行复验。复验时，应再切取6个试件。复验结果，当有3个试件发生破裂时，应判定该批接头为不合格
金属螺旋管的质量要求是什么？

1外观要求：外观应清洁，内外表面无油污，无引起锈蚀的附着物，无孔洞和不规则的折皱，咬口无开裂、无脱扣。

2、抗渗漏性能：在规定的集中荷载和均匀分布荷载作用后，或在弯曲情况下，不得渗出水泥浆，但允许渗水。

一、桥涵试验

江阴长江大桥、厦门海沧大桥、上海卢浦大桥特大桥梁；苏通长江公路大桥、润杨长江公路大桥、杭州湾跨海大桥、东海大桥特大桥正在建设中，新桥型、新材料和新工艺在它们中得到应用。

桥涵施工监控中试验检测、桥梁状态的整体性能试验，以及各种桥涵施工质量控制和试验检测是公路试验检测人员的任务。

桥涵工程试验检测技术是大跨径桥梁施工控制，新桥型结构性能研究，各类桥涵施工质量控制和评定工作的重要手段，认真做好桥涵试验检测工作，对推动我国大跨径桥梁建设水平，促进桥涵工程质量水平提高句具有十分重要的意义。
1、 桥涵工程试验检测的内容：

1、 施工准备阶段的试验检测项目

 eq \o\ac(○,1)桥位放样测量

 eq \o\ac(○,2)钢材原材料试验

 eq \o\ac(○,3)钢结构连接性能试验

 eq \o\ac(○,4)预应力锚具、夹具和连接器试验
 eq \o\ac(○,5)水泥性能试验

 eq \o\ac(○,6)混凝土粗细集料试验

 eq \o\ac(○,7)混凝土配合比试验

 eq \o\ac(○,8)砌体材料性能试验

 eq \o\ac(○,9)台后压实标准试验

 eq \o\ac(○,10)其它成品、半成品试验检测

2、 施工过程中的试验检测

 eq \o\ac(○,1)地基承载力试验检测

 eq \o\ac(○,2) 基础位置、尺寸和标高检测

 eq \o\ac(○,3) 钢筋位置、尺寸和标高检测

 eq \o\ac(○,4) 钢筋加工检测 

 eq \o\ac(○,5) 混凝土强度抽样试验
 eq \o\ac(○,6) 砂浆强度抽样检测
 eq \o\ac(○,7) 桩基检测
 eq \o\ac(○,8) 墩、台位置、尺寸和标高检测 

 eq \o\ac(○,9)上部结构（构件）位置、尺寸检测
 eq \o\ac(○,10)预制构件张拉、运输和安装强度控制试验
 eq \o\ac(○,11)预应力张拉控制检测
 eq \o\ac(○,12)桥梁上部结构标高、变形、内力（应力）监测
 eq \o\ac(○,13)支架内力、变形和稳定性检测

 eq \o\ac(○,14)钢结构连接加工检测
 eq \o\ac(○,15)钢构件防护涂装检测
3、施工完成后的试验检测
 eq \o\ac(○,1)桥梁总体检测
 eq \o\ac(○,2)桥梁荷载试验
 eq \o\ac(○,3)桥梁使用性能监测
二、桥涵质量检验的依据是交通部颁发的《公路工程质量检验评定标准》（JTJ071-98）(简称“质量检评标准”)

具体试验检测还要以设计文件和《公路桥涵施工技术规范（阜局部修订条文）》（JTJ041-98）的有关规定为依据。

对于新结构或采用新材料、新工艺的桥涵以及有特殊要求的桥梁，业主和承包商签订的施工合同应注明对该部分的质量要求、质量评定参照的方法（参照国外行业或国内其它行业的标准规范），质量评定应以合同规定的有关条款为依据。

桥涵结构物对所用石料的要求？

1、石料制品的物理、化学性质，石料应符合设计规定的类别和强度等级，石质应均匀、不易风化、无裂缝和良好的抗冻性能等。2、石料制品的规格和几何尺寸。

原材料试验检测1、石料分片石、块石、粗料石和拱石等，主要用于砌体工程，如桥涵拱圈、墩台、基础、锥坡等。

1、石料制品的物理力学性质：

2、石料制品规格和几何尺寸要求

3、石料物理性质试验方法

4、石料力学性能试验方法

5、岩石分为岩浆岩类、石灰岩类、砂岩和片岩类、砾石类。

石料的单轴抗压强度试验（T0213-94）、

1、设备：压力试验机；切石机或钻石机、磨平机；游标卡尺（精度0.1㎜）、角尺及水池等。2、试样:试样形状、尺寸与数量;试样的加工精度；3、试验步骤:1、试件编号，用游标卡尺量取试件尺寸（精确至0.1㎜），对立方体试件在顶面和底面上各量取其边长，以各个面上相互平行的两个边长的算术平均值计算其承压面积；对于圆柱体试件在顶面和底面分别测量两个相互正交的直径，并以其各自的算术平均值分别计算底面和顶面的面积，取其顶面和底面面积的算术平均值作为计算抗压强度所用的截面积。2、对试件进行饱水处理。饱水处理的方法为：将试件置于盛水容器内，先注水至试件高度的1/4处，以后每隔2h分别注水至试件高度的1/2和3/4处，6h后将水加至高出试件顶面20㎜以上，以利试件内空气逸出。试件全部被水淹没后再自由吸水48h。3、试件自由浸水48h后取出，擦干表面，放在压力机上进行强度试验。施加在试件上的荷载要始终保持一定的应力增长速率，即施加应力速率在0.5～1.0Mpa/s的限度内，直至试件破坏，并记录最大荷载P。
石料抗冻性冻融后强度变化；质量损失：外形变化。一般要求抗压强度降低不大于25%；质量损失不大于5%。同时，应在每次冻融后观察和描述有无破坏现象；最后一次总检查，应着重描述剥落、裂缝和边角损坏等情况。

1、质量损失率=试验前烘干试件的质量－试验后烘干试件的质量÷试验前试件的质量  ≦5%
2、耐冻系数=若干次冻融试验后的试件饱水抗压强度÷未经冻融试验的试件饱水抗压强度  ≧85%  3试件外形无变化
三、公路桥涵工程试验检测应以国家和交通部颁布的有关公路工程的法规、技术标准、设计施工规范和材料试验规程为依据进行。
1、我国结构工程的标准和规范分为四个层次：
 eq \o\ac(○,1)综合基础标准，如《工程结构可靠度设计统一标准》（GB50153-92），是指导制定专业基础标准的国家统一标准。

 eq \o\ac(○,2)专业基础标准，如《公路工程技术标准》（JTJ001-97）、《公路工程结构可靠度设计统一标准》（GB/T50283-1999）,是指导专业通用标准和专业专业标准的行业统一标准。
 eq \o\ac(○,3)专业通用标准
 eq \o\ac(○,4)专业专用标准
.沥青混合料组成设计的目标：高温稳定性、低温抗裂性、耐久性、抗滑性、抗疲劳性。
质量检验评定标准、合同文件、设计文件是评价项目施工质量的尺度。

质量控制检查的程序：开工报告、工序自检报告、检查认可、中间交工报告、证书、中间计量

公路建设项目可划分为：单位工程、分部工程、分项工程。

四、桥涵质量等级评定的方法
1、桥涵质量等级评定单元的划分：
“质量检评标准”按桥涵工程建设规模大小、结构部位和施工工序将建设项目划分为单位工程、分部工程和分项工程，逐级进行工程质量等级评定。
工程质量等级评定分为：优良、合格和不合格三个等级，应按分项、分部、单位工程和建设项目逐级评定。

工程质量评分方法：施工单位在各分项工程完工后，按照“质量检评标准”所列基本要求、实测项目和外观鉴定进行自检，填写“分项工程质量检验评定表”，提交完整、真实的自检资料，由监理工程师确认：质量监督部门根据抽查资料和确认的施工自检资料进行质量等级评定。工程质量评定的分项工程为基本评定单元，采用百分制进行评分：在分项工程评分的基础上，逐级计算各相应分部工程，单位工程的评分值和建设项目中单位工程的优良率。
分项工程得分=∑[检查项目得分*权值]/∑检查项目权值
分项工程评分值=分项工程得分-外观缺陷减分-资料不全减分
检查项目合格率=检查合格的点（组）数/该检查项目的全部检查点（组）数*100%
检查项目得分=检查项目合格率*100

分部（单位）工程评分=∑[分项（分部）工程评分*相应权值]/∑分项（分部）工程权值
单位工程优良率=被评为优良的单位工程数量/建设项目中单位工程总数*100%
粗集料最大粒径应按混凝土结构情况及施工方法选取，但最大粒径不得超过结构最小边尺寸的1/4和钢筋最小净距的3/4：在二层或多层密布钢筋结构中，不得超过钢筋最小净距的1/2：同时最大粒径不得超过100㎜。
泵送混凝土时粗集料最大粒径，除应符合上述规定外，对碎石不宜超过输送管径的1/3：对于卵石不宜超过输送管径的1/2.5，同时应符合混凝土泵制造厂的规定。
62.质量控制中比较常用而有效的统计方法有：频数分布直方图法、排列图法、控制图法、因果分析图法

63.影响压实度的因数：含水量、土类、压实功能、压实土层厚度

64.路面的质量要求：强度（压碎、磨耗、抗压折剪）刚度、稳定性（水稳定性、温度稳定性）

交通安全设施主要有：护拦、隔离设施、防眩设施、视线诱导设施、标志、标线。

桥梁的基本组成有：桥跨结构、桥墩和桥台、支座

69桥梁明挖基础的分类有：刚性扩大基础、单独或联合基础、条形基础、片筏和箱形基础

70.隧道分项工程划分为：洞口工程、洞身工程、防水与排水工程、附属设施工程。

二、混凝土

混凝土通常是指水泥、水、砂、石子等按设计比例配制，经搅拌、成型、养护而得的水泥混凝土。混凝土的力学性能：抗压强度、轴心抗压强度、经载收押弹性模量、劈裂抗拉强度和抗折强度。
试件尺寸公差包括尺寸公差和形位公差

1、 试模内表面的平整度来控制，而试件相邻面夹角公差不但靠试模相邻面夹角控制，而且还取决于每次安装试模的精度。所以要使试件的形位公差符合要求，不但应用符合标准要求的试模来制作试件，而且必须高度重视对试模的安装。
2、 平整度的公差值150㎜的0.075试件相邻面的夹角为90度其公差不超0.5度试件尺寸公差不超过1㎜
试件的制作注意：1试模的尺寸2、混凝土试验每组试件所用的拌合物应从同一盘或同一车混凝土中取样。  + 0.5%；骨料+1% 3、取样或试验室拌制的混凝土应在拌制后最短的时间内成型，一般不宜超过15min。
4、根据砼的稠度确定混凝土成型方法：坍落度不大于70㎜宜用振动振实；大于70㎜宜用捣棒人工捣实。
试件成型方法有几种，怎样选用？
1、用针对台振实制作试件2、用人工插捣制作试件3、用插入市镇捣棒振实试件
根据混凝土拌合物的稠度来选用，坍落度不大于70㎜宜用振动振实；大于70㎜宜用捣棒人工捣实。
砼试件力学性能试验结果的因素可能有哪些？
1、试件尺寸2、试件形状及数量3、试件尺寸公差4、试件制作5、试件养护
砼硬化后强度影响因素：材料组成、制备方法、养生条件和试验条件等四大方面。

材料组成主要取决于组成材料的质量及其在混凝土中的数量。1水泥的强度和水灰比2集料特性3浆集比
砼试件能放在饮用水中养护吗？
在温度为(20+2)℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护（因为水泥石中存在Ca(OH)2是水泥水化维持水泥石稳定的重要前提，如果养护水不是Ca(OH)2饱和溶液，那么混凝土中的Ca(OH)2就会溶出，这就影响水泥水化进程从而影响混凝土的强度）。
试件养护1、试件成型后应立即用不透水的薄膜覆盖表面。2、采用标准养护的试件，应在温度为(20+5)℃的环境中静置一至二昼夜，然后编号、拆模。拆模后应立即放入温度为(20+2)℃，相对湿度为95%以上的标准养护室中养护或在温度为(20+2)℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护3、同条件养护试件的拆模时间可与实际构件的拆模时间相同，拆模后，试件仍需保持同条件养护。4、标准养护龄期为28天（从搅拌加水开始计时）。
改善新拌混凝土工作性的措施：1调节混凝土的材料组成。2掺加各种外加剂3提高振捣机械的效能。
砼强度是混凝土硬化后的主要力学性能，GBJ81-85规定：混凝土强度分立方体抗压强度、棱柱体抗压强度、劈裂体抗压强度、抗折强度、剪切强度和粘结强度。

收缩变形是混凝土材料因物理和化学作用产生体积缩小的总称。它通常简称为收缩

砼的收缩试验对桥梁结构的影响？
收缩能使混凝土产生内应力，导致桥梁结构发生变形，甚至裂缝，从而降低其强度和刚度；此外收缩还能使混凝土内部产生微裂缝，破坏混凝土的微结构，降低混凝土的耐久性。对预应力钢筋混凝土结构，由于混凝土收缩，会产生应力损失。因此，混凝土的收缩值是桥涵施工控制时所必需
测量的试验数据之一。
什么是混凝土的徐变？它对桥梁结构产生什么影响？
混凝土在持续载荷作用下，随时间增加的变形称为徐变，亦称蠕变。
在预应力混凝土桥梁构件中，由于混凝土的徐变，可使钢筋的预应力受到损失，因此，徐变是预应力混凝土结构极为关注的问题。但是，徐变也能消除钢筋混凝土内的部分应力集中，使应力较均匀地重新分布，对于大体积混凝土，能消除一部分由于温度变形所产生的破坏应力。
混凝土的徐变值、徐变度和徐变系数是怎样定义的？
加荷t天混凝土的徐变值=加荷t天后混凝土的总变形值减去加荷时测得的混凝土初始变形值除以测量标距减去同龄期混凝土的收缩值。
加荷t天混凝土的徐变度（1/MPa）=加荷t天混凝土的徐变值除以徐变应力
混凝土的徐变系数=加荷t天混凝土的徐变值除以混凝土在加荷时测得的初始应变值
混凝土在加荷时测得的初始应变值=加荷时测得的混凝土初始变形值除以测量标距
混凝土的变形主要有弹性变形、收缩变形、徐变变形和温度变形。

GBJ10-89规定强度分C7.5、10、15、20、30、35、40、45、50、55和60等12个强度等级。
混凝土中各组材料间的质量（或体积）之比，称为混凝土配合比

配合比以水泥为1，并按“水泥：细集料：粗集料：水灰比”的顺序表示。目的：是根据结构设计所要求的强度、工作性、耐久性和施工条件及经济的要求来确定，即每立方米混凝土中各种材料（外加剂）的用量（以㎏计）。

设计方法：1初步配合比的设计 eq \o\ac(○,1)确定混凝土的配制强度Rb。 eq \o\ac(○,2)计算水灰比（W/C） eq \o\ac(○,3)选定单位用水量（mwo） eq \o\ac(○,4)计算单位水泥用量（mco） eq \o\ac(○,5)选定砂率）βs） eq \o\ac(○,6)计算粗、细集料单位用量（mCO\mso）用质量法和体积法求得
2试拌调整提出基准配合比 eq \o\ac(○,1)试拌 eq \o\ac(○,2)校核工作性、调整配合比3检验强度、确定试验室配合比  eq \o\ac(○,1)制作试件、检验强度 eq \o\ac(○,2)确定试验室配合比4换算施工配合比

三、桥涵工程基础检测

1、地基容许承载力的确定有几种途径：1、在土质基本相同的条件下，参照邻近结构物地基容许承载力。2、根据现场荷载试验或触探试验资料。3、按地基承载力理论公式计算。4、按现行规范提供的经验公式计算。
什么是标准贯入试验，如何根据标准贯入试验锤击数确定砂类土地基承载力？

标准贯人试验（SPT）是采用质量为63.5㎏的穿心锤，以76㎝的落距，将一定规格的标准贯人器先打入土中15㎝，然后开始记录锤击数目，将标准贯入器再打入土中30㎝，用此30㎝的锤击数作为标准贯入试验的指标。标准贯入锤击数N，可判定砂土的密实度和潮湿度、砂土的振动液化、根据N估计天然地基的容许承载力据N估计土的内摩擦角

砂和粘土的物理性质和锤数的经验关系？
答：根据N估计砂土的密实度，2根据N估计天然地基的容许承载力3根据N估计粘性土的状态4根据N估计土的内摩擦角
如何用规范法评定粘性土和黄土地基承载力，各需地基土哪些物理指标？

1、确定土的类别名称2、确定土的状态3、确定土的容许承载力。一般和新近沉积粘性土：液性指数、天然空隙比、老粘土和残积粘性土：土的压缩模量
黄土：新近堆积黄土：土的含水比（天然含水量w与液限WL的比值）、一般黄土：天然含水量W、液限比（液限AWL与天然空隙比e的比值）；老黄土：天然空隙比e和含水量W/AWL
地基破坏分为几个阶段，现场荷载试验需要什么设备？如何进行现场荷载试验并根据其结果评定地基承载力？

1、 压密阶段（直线变形阶段）2、剪切阶段3、破坏阶段

设备：荷载板、油压千斤顶、稳压器等。
答：试验点附近应有取土孔提供土工试验指标，或其他原位测试资料，试验后，应在承载板中心向下挖取土试验，并描述2倍承压板直径（或宽度）范围内土层的结构变化。
根据试验数据绘制P-S曲线，我们可以得到1地基土的承载力；当P-S曲线有较明显的直线段时，一般就用这直线段的拐点所对应的压力 Pr值，作为地基土的承载力；在饱和软土地基中，P-S曲线拐点往往不明显，此时可用绘制1gP-1gS曲线，利用1gP-1gS曲线的良好线性关系确定拐点：也可应用相对沉降法确定地基土的承载力。
钻孔灌注桩成孔时，泥浆起啥作用？泥浆性能指标有哪些？

答：泥浆起到护壁的作用，防止钻孔振动时将壁上的土振下或塌方。对孔壁形状、孔深、垂直度、孔底沉淀厚度以及钢筋笼的安放都有影响。
有相对密度、粘度、含砂量、胶体率、失水率、泥皮厚、静且力和酸碱度。

灌注桩的常见缺陷有：一是属于桩身完整性，常见缺陷有夹泥、断裂、缩颈、扩径、混凝土离析及桩顶混凝土密实性较差等；二是嵌岩桩，影响桩底支承条件的质量问题，主要是灌注混凝土前清孔不彻底，孔底沉淀厚度超过规定极限，影响承载力。
预埋声测管时应注意哪些问题？

1、预埋声测管应符合下列规定：

桩径小于1.0m 时应埋设双管：桩径在10-2.5m应埋设三根管：桩径2.5m以上应埋设四根管。声测管宜用钢管、塑料管或钢质波纹管，其内径为50--60mm。检测管可焊接或绑扎在钢筋笼的内侧，检测管之间相互平行。
